DOI: 10.6060/snt.20268501.00022

УДК 622.75; 621.928.6; 666.9.022.5

ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТЕЙ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА РАЗДЕЛЕНИЯ

ПОРОШКОВ В ВОЗДУШНЫХ СЕПАРАТОРАХ

Фесун И.П., Пономарев В.Б., Бараковских Д.С.

Фесун Иван Петрович, Пономарев Владимир Борисович, Бараковских Дмитрий Сергеевич

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,

Россия. 620062, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19.

E-mail: ip.fesun@urfu.ru, v.b.ponomarev@urfu.ru, d.s.barakovskikh@urfu.ru

В области пневмоклассификации порошков при решении технологических задач переработки твердых дисперсных материалов применяются различные виды пневматических классификаторов. Выбор типа пневмоклассификатора для решения конкретной задачи сводится к сравнению основных технологических параметров, которые определяются экспериментально. Для корректного сравнения аппаратов необходимо учитывать величины относительных погрешностей полученных технологических параметров процесса фракционирования порошков. В статье рассмотрен конкретный лабораторный эксперимент по разделению кварцевого песка по крупности в каскадном воздушном классификаторе. Выполнен математический анализ величин погрешностей определения всех технологических параметров эксперимента. Выявлено, что наибольшие погрешности дает ситовой анализ, что связано с конструктивными особенностями изготовления сеток сит. Рекомендуется при сравнении эффективности работы различных конструкций воздушных классификаторов принимать во внимание величины относительных погрешностей полученных технологических параметров.

Ключевые слова: поперечно-поточный классификатор, пневмоклассификация, степень фракционного разделения, погрешность вычисления, сепарация порошков.

ERROR ESTIMATION IN THE CALCULATION OF POWDER SEPARATION PROCESS

PARAMETERS IN AIR SEPARATORS

Fesun I.P., Ponomarev V.B., Barakovskikh D.S.

Fesun Ivan Petrovich, Ponomarev Vladimir Borisovich, Barakovskikh Dmitry Sergeyevich

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin,

Russia. 620062, Yekaterinburg, 28 Mira Street.

E-mail: ip.fesun@urfu.ru, v.b.ponomarev@urfu.ru, d.s.barakovskikh@urfu.ru

In the field of pneumatic powder classification, various types of pneumatic classifiers are used to address processing tasks for solid dispersed materials. Selecting a classifier type for a specific task involves comparing key technological parameters, which are determined experimentally. For a correct comparison of the apparatuses, it is necessary to account for the values of the relative errors of the obtained technological parameters of the powder fractionation process. The article examines a specific laboratory experiment on the size-based separation of quartz sand in a cascade air classifier. A mathematical analysis of the error values in determining all the experiment's technological parameters was performed. It was found that the greatest errors are introduced by sieve analysis, which is related to the design features of the sieve mesh manufacturing. It is recommended that when comparing the efficiency of different air classifier designs, the values of the relative errors of the obtained technological parameters be taken into account.

Keywords: cross-flow classifier, pneumatic classification, fractional separation efficiency, computational error, powder separation.

Для цитирования:

Фесун И.П., Пономарев В.Б., Бараковских Д.С. Оценка погрешностей вычисления параметров процесса разделения порошков в воздушных сепараторах. Современные наукоёмкие технологии. Региональное приложение. 2026. № 1. С.183-188. DOI: 10.6060/snt.20268501.00022

For citation:

Fesun I.P., Ponomarev V.B., Barakovskikh D.S. Estimation of errors in calculating parameters of the powder separation process in air separators. Modern high technology. Regional application. 2026. N 1. P.183-188.  DOI: 10.6060/snt. 20268501.00022

ВВЕДЕНИЕ

Воздушная классификация порошков широко применяется в различных отраслях промышленности, где требуется переработка твердых дисперсных материалов [1-7].

Для конкретных задач применяются различные виды сепарационных установок, но подход к их расчету, как правило, сводится к подбору оптимальных технологических параметров таких, как скорость воздушного потока и расходная или массовая концентрация порошка в рабочей зоне сепаратора. Последние, в свою очередь однозначно зависят от сепарационной характеристики процесса фракционирования сыпучего материала.

Сепарационную характеристику или функцию фракционного разделения узких классов порошков в сепараторе можно получить опытным путем на лабораторном или промышленном оборудовании. Так как расчет сепарационной характеристики производится на основании экспериментальных данных и затем она аппроксимируется определенным образом, нужно иметь представление о величине относительных погрешностей, вычисленных технических и технологических параметров процесса фракционирования порошков. Рассмотрим определение погрешностей на примере конкретного лабораторного эксперимента.

ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Для изготовления цементных растворов в качестве инертного заполнителя широко применяются кварцевые пески. При этом к ним предъявляются определенные требования по гранулометрическому составу [8].

Помимо всего существует одно основное требование – отсутствие пылевых фракций по граничному зерну менее 160 мкм. Обеспечить данное условие можно в наклонном каскадном сепараторе (рис. 1), принцип действия которого подробно описан в работе [9].

Рис. 1. Наклонный каскадный классификатор:

1 – бункер исходного материала, 2 – жалюзийная решетка,

3 – осадительная камера,

4 – циклон улавливания мелкого продукта

Fig. 1. Inclined Cascade Classifier:

1 – feed hopper, 2 – louvered baffle, 3 – settling chamber,

4 – fine product recovery cyclone

Рассмотрим результаты конкретного лабораторного эксперимента при скорости воздушного потока, проходящего через каналы жалюзийной решетки, w = 3,07 м/с и производительности по исходному питанию Q = 342 кг/ч. Производительность по питанию определялась отсечкой секундомера времени полной выработки бункера исходного материала.

Абсолютная погрешность ΔQ, кг/ч, взвешивания сыпучего материала складывается из инструментальной погрешности ΔG весов ± 0,001 кг и погрешности отсчета (половина цены деления весов) 0,0005 кг. Погрешность замера времени Δτ электронным секундомером можно принять 0,5 с. Масса исходного продукта составляла G = 7,11 кг, время работы питателя τ = 70 с.

EQ=ΔGG+Δττ=0,00157,11+0,570=0,074,                                                                    (1)

соответственно абсолютная погрешность ΔQ составляет

ΔQ=QEQ=342⋅0,074=2,515 кг/ч.                                                                        (2)

Расход воздуха измерялся на стандартной диафрагме при помощи электронного дифференциального манометра. Точность прибора ± 0,03% от полной шкалы прибора. Для вычисления расхода V, м3/ч, газа использовалась упрощенная эмпирическая формула [10]:

V=Ch,                                    (3)

где C – коэффициент диафрагмы (в эксперименте 16,66); h – перепад давления на диафрагме, мм вд. ст. (в эксперименте 150 Па).

При живом сечении решетки 0,059 м2 и скорости воздуха через нее 3,07 м/с, расход воздуха составляет V = 65,15 м3/ч. При максимальной шкале 1000 Па относительная погрешность EV вычисления расхода воздуха [11] составляет

EV=C2hΔh=16,662⋅1500,03⋅1000100=0,0166,      (4)

соответственно абсолютная погрешность ΔV составляет

ΔV=VEV=65,15⋅0,0166=1,08м3/ч.  (5)

Расходная концентрация μ в эксперименте определялась по формуле

μ=QV=34265,18=5,25кг/м3.               (6)

Погрешность расчета расходной концентрации Eμ составляет

Eμ=ΔQQ+ΔVV=2,52342+1,0864,9=0,024,  (7)

соответственно абсолютная погрешность Δμ составляет

Δμ=μEμ=5,25⋅0,024=0,126кг/м3.   (8)

В табл. 1 приведены гранулометрические составы полученных в процессе разделения продуктов.

Таблица 1

Гранулометрические составы продуктов разделения кварцевого песка

Table 1. Granulometric composition of quartz sand separation products

| Сита, мм | Фракции, мм | riк, % | riос, % | riц, % | ri, % | riм, % | Фм, дол. ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,500 | 2,650 | – | – | – | – | – | – |
| 1,600 | 2,050 | 2,80 | – | – | 2,40 | – | – |
| 1,000 | 1,300 | 12,10 | – | – | 10,34 | – | – |
| 0,800 | 0,900 | 10,40 | – | – | 8,89 | – | – |
| 0,630 | 0,715 | 14,30 | – | – | 12,22 | – | – |
| 0,400 | 0,515 | 30,50 | – | – | 26,06 | – | – |
| 0,315 | 0,358 | 2,80 | – | – | 2,39 | – | – |
| 0,160 | 0,238 | 26,30 | 53,90 | 31,40 | 29,73 | 49,89 | 0,24 |
| 0,050 | 0,105 | 0,80 | 44,50 | 53,10 | 7,38 | 46,03 | 0,91 |
| 0,000 | 0,025 | – | 1,60 | 15,50 | 0,59 | 4,08 | 1,00 |

В таблице приняты следующие обозначения: xi – средний размер частиц узких классов крупности, мкм; riк, riос, riц, ri, riм – частные остатки на i-ом сите соответственно крупного продукта, материала из осадительной камеры, из бункера циклона, исходного, объединенного (циклон и осадительная камера) мелкого продукта разделения; Фм – экспериментальные значения степени фракционного извлечения узких классов крупности в мелкий продукт, доли от единицы.

Функция фракционного извлечения узких фракций в мелкий продукт или сепарационная характеристика классификатора определяется по формуле [12]

Фi=riмγмri=riосγос+riцγцri=1-riкγкri,                                                            (9)

где γм, γос, γц, γк – выход соответственно объединенного мелкого, из осадительной камеры, из циклона и крупного продукта разделения.

Выход соответствующего продукта разделения определяется отношением массы (Gос, Gц, Gм, Gк) данного продукта к массе исходного материала:

γос=GосG; γц=GцG; γм=GмG; γк=GкG.                                                         (10)

Погрешности вычисления выхода мелкого продукта составляют:

– в осадительной камере

– в циклоне

Eγoc =ΔGосGос+ΔGG=0,00150,85+0,00157,11=0,00198,                                  (11)

Δγoc=γocEγoc=0,120⋅0,00198=0,00024,                                         (12)

Eγц =ΔGцGц+ΔGG=0,00150,185+0,00157,11=0,00832,                                    (13)

Δγц=γцEγц=0,026⋅0,00832=0,00022,                                             (14)

– объединенного мелкого продукта (из циклона и осадительной камеры)

Eγм =Eγoc+Eγц =0,00198+0,00832=0,01030,                              (15)

Δγм=γмEγм=0,146⋅0,01030=0,00150.                                             (16)

Погрешности вычисления выхода крупного продукта составляют:

Eγк=ΔGкGк+ΔGG=0,00156,08+0,00157,11=0,00046,                                      (17)

Δγк=γкEγк=0,855⋅0,00046=0,00039.                                              (18)

Как показывает расчет, относительная погрешность определения выходов продуктов разделения в эксперименте составляет от 0,05 до 1,0 %.

Вычислим относительную погрешность определения частных остатков. Частные остатки, как правило, определяются количеством сыпучего материала на сите с определенным размером ячеек. Согласно ГОСТ 6613-86 предельное отклонение среднеарифметического размера ячейки от номинального составляет для сит с размером от 0,05 до 2,5 мм от 0,006 до 0,15 мм. Так, например, для сита с размером ячеек 2,5 мм предельное отклонение размера составляет 0,15 мм, тогда относительная погрешность составляет

Edi=Δdidi=0,152,5=0,06,                          (19)

где di – размер соответствующей ячейки сита, мм

Примем, что размер фракций xi равен среднеарифметическому значению двух смежных сеток

xi=di+di-12.                                   (20)

Тогда можно оценить относительные погрешности вычисления узких фракций частиц песка

Exi=Δdi+di-1di+di-1.                              (21)

Так как при определении гранулометрического состава масса пробы сыпучего материала составляла 100 г, примем, что один процент соответствует одному грамму материала. Погрешность взвешивания на аналитических весах можно принять половину цены деления весов – 0,0005 кг.

Таблица 2

Относительные погрешности вычисления частных остатков

и извлечения узких фракций в мелкий продукт

Table 2. Relative errors in calculating partial residues

and extracting fine fractions into a fine product

| Сита, мм | Edi, мм | xi, мм | Exi, дол. ед. | riк, % | Erк, дол. ед. | riм, % | Erм, дол. ед. | ri, % | Er, дол. ед. | Фм, дол. ед. | EФм, дол. ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,500 | 0,060 | 2,650 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1,600 | 0,063 | 2,050 | 0,061 | 2,80 | 0,018 | – | – | 2,39 | 0,018 | – | – |
| 1,000 | 0,070 | 1,300 | 0,065 | 12,10 | 0,004 | – | – | 10,34 | 0,004 | – | – |
| 0,800 | 0,075 | 0,900 | 0,072 | 10,40 | 0,005 | – | – | 8,89 | 0,005 | – | – |
| 0,630 | 0,079 | 0,715 | 0,077 | 14,30 | 0,003 | – | – | 12,22 | 0,004 | – | – |
| 0,400 | 0,073 | 0,515 | 0,077 | 30,50 | 0,002 | – | – | 26,06 | 0,002 | – | – |
| 0,315 | 0,076 | 0,258 | 0,074 | 2,80 | 0,018 | – | – | 2,39 | 0,018 | – | – |
| 0,160 | 0,088 | 0,238 | 0,080 | 26,30 | 0,002 | 49,89 | 0,002 | 29,73 | 0,004 | 0,24 | 0,016 |
| 0,050 | 0,120 | 0,105 | 0,095 | 0,80 | 0,063 | 46,03 | 0,002 | 7,38 | 0,015 | 0,91 | 0,022 |
| 0,000 | – | 0,025 | – | – | – | 4,08 | 0,025 | 0,59 | 0,025 | 1,00 | 0,061 |

Так для фракции xi = 0,105 мм относительные погрешности вычисления частного остатка крупного и мелкого продуктов составляют:

Erк=ΔGiкriк=0,050,80=0,063.                        (22)

Erм=ΔGiос+ΔGiцriк=0,05+0,0546,03=0,002.       (23)

Для определения границы и эффективности разделения воспользуемся аппроксимацией Плитта [13]

Фi=11+xix50p.                             (24)

Методом наименьших квадратов подберем значения параметров p и x50. В данном эксперименте стандартное отклонение составило S = 0,0006. Согласно правилу трех сигм [11] с вероятностью, близкой к 95 %, абсолютная погрешность аппроксимации по десяти точкам составит ΔФi = 0,0004.

Таким образом, относительные погрешности определения значений фракционного извлечения узких классов крупности в мелкий продукт будут равны

EФi=Erмi+Eγм+Eri+ΔФiФi.                 (25)

С учетом вышеперечисленного можно рассчитать погрешности определения частных остатков и извлечения узких фракций кварцевого песка в мелкий продукт. Вычисленные данные приведены в табл. 2.

Эффективность разделения по критерию Эдера–Майера [12] составляет

κ=x75x25100=0,1460,238100=61,48%,      (26)

где x75 – размер фракции частиц, которые извлекаются в мелкий продукт на 75 %, x25 – размер фракции частиц, которые извлекаются в мелкий продукт на 25 %.

Относительная погрешность определения x75, вычисленная по кривой Плитта, составляет 0,016. Погрешность x25 соответственно 0,015. Общая относительная погрешность определения критерия Эдера–Майера таким образом составляет 0,031. Граница разделения в эксперименте составила x50 = 0,181 мм с относительной погрешностью 0,016.

ВЫВОДЫ

Проведенные математические исследования показали, что применяемая методика обработки экспериментальных данных процесса фракционирования сыпучих материалов в каскадных классификаторах с использованием ситового анализа показывает удовлетворительную достоверность экспериментальных замеров.

Максимальные относительные погрешности вычисления средних фракций до 9,5 % проявляются из-за больших предельных отклонений размеров ячеек сит, причем с уменьшением этих ячеек погрешности возрастают.

Так же сравнительно большая ошибка (7,4 %) определения производительности по исходному питанию связана с инструментальной погрешностью весов. Для ее уменьшения рекомендуется пользоваться более точными приборами.

Базовые технологические параметры, такие как эффективность разделения, расходная концентрация материала и граница разделения вычисляются с относительными погрешностями от 1,6 до 6,1 %.

Поэтому, при сравнении разных конструкций каскадных классификаторов необходимо учитывать величину погрешностей вычисления технологических параметров, на основании которых производится сравнение аппаратов.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

The authors declare the absence a conflict of interest warranting disclosure in this article.

| ЛИТЕРАТУРА Ponomarev V.B., Barakovskikh D.S., Shishkin A.S., Fesun I.P. Pneumatic Classification of Quartz Sands in a Cross Flow Separator. Glass and Ceramics. 2025. V. 81, Iss. 11–12. P. 503–507. DOI: 10.1007/s10717-025-00734-0 Капустин Ф.Л., Пономарев В.Б. Получение обогащенного песка из отсевов дробления горных пород на пневматическом классификаторе. Обогащение руд. 2016. № 4(364). С. 56–60. DOI: 10.17580/or.2016.04.09. Пономарев В.Б. Переработка металлургических шлаков методом пневматической сепарации. Сталь. 2015. № 2. С. 82–83. EDN UKABVH. Постникова И.В., Воробьев С.В., Козлов А.М., Колобов М.Ю. Сепарация продуктов избирательного измельчения апатит-нефелиновой руды. Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2023. № 4. С. 96-102. DOI: 10.6060/snt.20237604.00013 Блиничев В.Н., Лабутин А.Н., Зуева Г.А., Колобов М.Ю., Алексеев Е.А., Волкова Г.В., Воробьев С.В., Козлов А.М., Кокурина Г.Н., Лысова М.А., Миронов Е.В., Натареев С.В., Невиницын В.Ю., Пономарева Ю,Н., Постникова И.В., Сахаров С.Е., Чагин О.В. Проблемы разработки энерго- и ресурсосберегающих процессов, реакторных систем и оборудования интенсивного действия, моделирования и оптимального управления. Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2023. Т. 66. Вып. 7. С. 185-202. DOI: 10.6060/ivkkt.20236607.6845j Чагин О.В., Колобов М.Ю. Влмяние конструктивного оформления воздушного сепаратора на эффективность его работы. Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2024. № 4. С. 162-167. DOI: 10.6060/snt.20248004.00022 Бараковских Д.С., Шишкин А.С., Шишкин С.Ф. Аномалия степени фракционного разделения в центробежных классификаторах. Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2025. № 1. С. 62-68. DOI: 10.6060/snt.20258101.0007 Белов В.В., Образцов И.В. Оптимальные структуры сырьевых смесей при изготовлении строительных цементных композитов. ALITinform: Цемент. Бетон. Сухие смеси. 2018. № 2(51). С. 42–54. Пономарев В. Б. Сухая переработка отходов камнедробления. Горный журнал. 2015. № 12. С. 50–52. DOI: 10.17580/gzh.2015.12.11. EDN VKFWXD. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества: Справочник; 4 изд. Ленинград: Машиностроение. 1989. 701 с. Пономарев В.Б., Лошкарев А.Б. Математическая обработка результатов инженерного эксперимента. Учебное пособие. Екатеринбург: Издательство Уральского университета. 2019. 104 с. ISBN 978-5-7996-2784-3. Шарапов Р.Р. Построение кривой разделения воздушного сепаратора по экспериментальным данным. Системные технологии. 2018. № 3(28). С. 47-50. EDN VMIPUM. Ponomarev V. B., Shishkin A. S. Methodology of Designing an Air Cascade Separator. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering: 15th International Conference on Industrial Manufacturing and Metallurgy. Nizhny Tagil, 18-19 June 2020. V. 966(1). P. 012043. DOI: 10. 1088/1757-899X/966/1/012043. EDN WTVOMW. | REFERENECES - Ponomarev V.B., Barakovskikh D.S., Shishkin A.S., Fesun I.P. Pneumatic Classification of Quartz Sands in a Cross Flow Separator. Glass and Ceramics. 2025. V. 81, Iss. 11–12. P. 503–507. DOI: 10.1007/s10717-025-00734-0 Kapustin F.L., Ponomarev V.B. Production of Enriched Sand from Rock Crushing Fines Using a Pneumatic Classifier. Obogashchenie rud. 2016. Vol. 4(364). P. 56–60. DOI: 10.17580/or.2016.04.09. Ponomarev V.B. Processing of Metallurgical Slags by Pneumatic Separation. Stal'. 2015. Vol. 2. P. 82–83. EDN UKABVH. (in Russian). Postnikova I.V., Vorobyov S.V., Kozlov A.M., Kolobov M.Yu. Separation of products of selective grinding of apatite-nepheline ore. Modern high technology. Regional application. 2023. N 4. P. 96-102. DOI: 10.6060/snt. 20237604.00013 Blinichev V.N., Labutin A.N., Zueva G.A., Kolobov M.Yu., Alekseev E.A., Volkova G.V., Vorobyov S.V., Kozlov A.M., Kokurina G. N., Lysova M.A., Mironov E.V., Natareev S.V., Nevinitsyn V.Yu., Ponomareva Yu, N., Postnikova I.V., Sakharov S.E., Chagin O.V. Problems of developing energy- and resource-saving processes, reactor systems and intensive equipment, modeling and optimal control. ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2023. V. 66, N 7. P. 185-202. DOI:10.6060/ivkkt.20236607.6845j. Chagin O.V., Kolobov M.Yu. The influence of the design of the air separator on the efficiency of its operation. Modern high technology. Regional application. 2024. N 4. P. 162-167. DOI: 10.6060/snt.20248004.00022 Barakovskikh D.S., Shishkin A.S., Shishkin S.F. Anomaly of the degree of fractional separation in centrifugal classifiers. Modern high technology. Regional application. 2025. N 1. P. 62-68. DOI: 10.6060/snt.20258101.0007 Belov V.V., Obrazcov I.V. Optimal Raw Mix Compositions for the Production of Building Cement Composites. ALITinform: Cement. Beton. Suhie smesi. 2018. V. 2(51). P. 42–54. (in Russian). Ponomarev V.B. Dry Processing of Stone Crushing Waste. Gornyj zhurnal. 2015. V. 12. P. 50–52. DOI: 10.17580/ /gzh.2015.12.11. EDN VKFWXD. (in Russian). Kremlevskij P.P. Flowmeters and Quantity Counters. A Handbook. 4th ed. Leningrad: Mashinostroenie. 1989. 701 p. Ponomarev V.B., Loshkarev A.B. Mathematical Processing of Engineering Experiment Results. A Textbook. Ekaterinburg: Izdatel'stvo Ural'skogo universiteta. 2019. 104 p. ISBN 978-5-7996-2784-3. (in Russian). Sharapov R.R. Construction of the Air Separator Partition Curve from Experimental Data. Sistemnye tekhnologii. 2018. V. 3(28). P. 47–50. EDN VMIPUM. (in Russian). Ponomarev V. B., Shishkin A. S. Methodology of Designing an Air Cascade Separator. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering: 15th International Conference on Industrial Manufacturing and Metallurgy. Nizhny Tagil, 18-19 June 2020. V. 966(1). P. 012043. DOI: 10. 1088/1757-899X/966/1/012043. EDN WTVOMW. - Поступила в редакцию(Received) 19.11.2025 - Принята к опубликованию (Accepted) 14.02.2026 |
| --- | --- |